

**Permagrip 559M / 559MR**

**Presentación:** Cubeta de 19 litros/Tambor de 204 litros.

**Color:** Rojo o Ámbar.

**Aplicación:** Espreable con pistola para laminado plano (se puede aplicar manual)

**Tiempo de secado:** 3 a 5 minutos

**Tiempo para trabajarlo:** 30-45 minutos

**Cobertura:** 3.25 m2/litro

**Permagrip 563 / 563R**

**Presentación:** Cubeta de 19 litros/Tambor de 204 litros.

**Color:** Rojo o Ámbar.

**Aplicación:** Espreable con pistola para laminado plano o postformable (se puede aplicar manual)

**Tiempo de secado.** 3 a 5 minutos

**Tiempo para trabajarlo:** 60 minutos

**Cobertura:** 3.5 m2/litro



**Permagrip 318T**

**Presentación:** Cubeta de 19 litros/Tambor de 204 litros.

**Color:** Natural transparente seco

**Aplicación:** Espreable con pistola para chapa de madera, laminado plano o postformable (se puede aplicar manual)

**Tiempo de secado:** 9 a 10 minutos

**Tiempo para trabajarlo:** 60 minutos

**Cobertura:** 9.2 m2/litro

**NO FLAMABLE**



**HY-70/HY-80**

**Presentación:** HY-70 Cubeta de 19 litros HY-80 lata de galón y litro

**Color:** Amarillo o Natural

**Aplicación:** Brocha, rodillo o espátula, para laminado plano

**Tiempo de secado:** 8 a 12 minutos

**Tiempo para trabajarlo**: 60 minutos

**Cobertura:** 3.7 m2/litro



**Permagrip PG-107 AA**

**Presentación:** Lata aerosol 15.75 oz.

**Color:** Natural claro

**Aplicación:** Se aplica a ambas caras espreable para laminado plano

**Tiempo de secado:** Inmediato

**Cobertura:** 3m2/lata

**NO FLAMABLE**



**Permagrip KIT PG 107-22 LIBRAS**

**Presentación:** Tanque 22 libras (INCLUYE PISTOLA Y MANGUERA).

**Color:** Natural claro

**Aplicación:** Se aplica a ambas caras espreable para laminado plano

**Tiempo de secado:** Inmediato

**Cobertura:** 38m2/22libras

**NO FLAMABLE**



**Permagrip PG 107-38 LIBRAS**

**Presentación:** Tanque 38 libras (NO INCLUYE

PISTOLA Y MANGUERA).

**Color:** Natural claro

**Aplicación:** Se aplica a ambas caras espreable para laminado plano

**Tiempo de secado:** Inmediato

**Cobertura:** 65m2/38libras

**NO FLAMABLE**

**Permagrip PG 661-30 LIBRAS**

**Presentación:** Tanque 30 libras (NO INCLUYE PISTOLA Y MANGUERA).

**Color**: Natural claro

**Aplicación:** Se aplica a ambas caras espreable

**Tiempo de secado:** Inmediato

**obertura:** 64m2/30libras

**FLAMABLE**



**Permagrip HS HIGH SOLIDS**

**Presentación;** Cubeta de 19 litros/Tambor de 204 litros.

**Color:** Rojo o Ámbar

**Aplicación:** Se aplica a ambas caras espreable

**Tiempo de secado** 3 a 4 minutos

**Tiempo para trabajarlo:** 45 minutos

**Cobertura:** 4.5m2/litro

**FLAMABLE**